## Slide 1: Cono adaptador
Andrés Pedraza Rodríguez

## Slide 2: PROPIEDADES DEL MATERIAL
 | Anillos (tracción) [GPa] | Rigidizadores (compresión) [GPa]
Elastic Modulus 11 | 158.489 | 140.932
Elastic Modulus 22 | 8.949 | 9.712
Poisson Ratio 12 | 0.316 | 0.356
Shear Modulus 12 | 4.649 | 4.649
Shear Modulus 23 | 4.649 | 4.649
Shear Modulus 13 | 4.649 | 4.649
Density [g/m³] | 1.580 | 1.580
Tension Stress Limit 11 | 2.233 | 2.233
Tension Stress Limit 22 | 0.051 | 0.051
Compress Stress Limit 11 | 1.418 | 1.418
Compress Stress Limit 22 | 0.255 | 0.255
Shear Stress Limit | 0.089 | 0.089
Bonding Shear Stress Limit | 0.089 | 0.089
allfitdist
IM7 8552

## Slide 3: DISEÑO GEOMÉTRICO
Anillos Horizontales (5)
Trabajan a tracción evitando que se separen los rigidizadores hacia fuera
Los de los extremos son los más solicitados
Son los que más influyen en la deformación
Rigidizadores helicoidales (12)
Mantienen la integridad de la estructura
Soportan poca carga pero pueden pandear si son muy ligeros
Rigidizadores verticales (12)
Soportan la carga de compresión principalmente
Son los que más influyen en la carga de pandeo

## Slide 4: MODELO FEM

## Slide 5: DEFORMACIONES
Desplazamiento:
-0.357 mm

## Slide 6: PANDEO
Carga crítica:
15,397 kN

## Slide 7: FALLOS
Razones para mantener el elemento TRIA:
Representa zonas de unión de piezas (solo trabaja la matriz)
El resto de la estructura es capaz de soportar las solicitaciones aún así

## Slide 8: MODELOS AVANZADOS
Coeficiente de rozameinto carbono/acero pulido
~ 0.11
Desplazamiento vertical
-1.739

## Slide 9: CONCLUSIONES
Masa del
cono adaptador
154.3 g
Masa del
Tesla Roadster
1235 kg
(~ 12.115 kN)